一、仪器资料

JL-1198型纳米激光粒度仪

JL-1198型纳米激光粒度仪，参照ISO13320、ISO13321等国际标准，采用动态光散射、光子相关光谱法原理。利用颗粒尺寸大小不同，在液体中的布朗运动的速度不同，颗粒对激光的散射涨落起伏的现象，专用分析软件计算出颗粒的粒度分布。测试过程在电脑控制下全自动完成，自动选择最佳测试参数（如通道数、延时时间等），工作稳定可靠，操作简单方便。测试速度快，每测一个样品只需2～5分钟，可全自动连续测试，根据用户需求用户自备外置循环管道等后，可设置在线检测。测试结果由电脑自动记录保存，查看打印方便，是纳米粉体生产和使用等行业的首选仪器。

仪器主图                                样品分散池

二、应用范围：

纳米陶瓷材料、硅溶胶、水油乳液、油漆、涂料、颜料 、油墨、化妆品以及其它所有纳米材料研究、材料制备与材料应用等领域。

三、仪器特点：

- 采用独特薄缝样品池，提高采集信号的信噪比。

- 直接对样品温度实时测试，避免了样品池和恒温系统温度梯度引起的测量误差。

- 仪器在测试中可以全自动测试，自动选择最佳测试参数（如通道数、延时时间等），使测试结果达到最佳的精度和重复性。操作简单，工作稳定可靠。

- 采用公司独创的多分散分析算法，可以快速分析出多分散和单分散颗粒体系进行粒度分布和平均粒径等数据。

- 软件功能齐全

（1）有全自动和手动两种测试方式，可通过软件任意选择。

（2）108级粒级的表格和曲线表示。

（3）体积分布、数量分布两种模式。提供累积分布、频度分布、累积10%、50%、90%、97%、平均粒径和比表面积等数据，全面表征样品的粒度特征。

（4）测试一次的时间可在10～180秒内部任选，可单次、多次和在线连续测试。

（5）输出结果可以直接打印，或转换为.bmp和文本文件等格式保存，中英文软件任选，以满足不同用户的需要。

四、主要技术参数：

| 测试原理 | 光子相关光谱法原理测试及本公司专有技术。 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 1nm～10000nm |
| 测量精度 | 平均粒径测试重复性误差≤5％； |
| 信号光源 | 波长 405nm大功率半导体激光器，激光产品等级：一级 |
| 检 测 器 | 92级多元检测器，高增益低噪声光电倍增管，双光源管路检测。 |
| 分散方式 | 内置60w超声波分散器，超声分散时间、机械搅拌、蠕动循环时间可按需设置。 |
| 分散介质 | 蒸馏水、自来水、乙醇等液体 |
| 样 品 池 | 2种样品池，容积2.5 mL测试皿不循环，带循环的500mL样品池。全不锈钢材料，使用寿命长。 |
| 样 品 量 | 毫克～克以上/每次 |
| 测试软件 | 兼容Windows XP Win7系统。 |
| 结果格式 | 显示粒度分布表格和曲线图。并有D10、D50、D90、D97、平均粒径和比表面积等数据及粒径分布曲线（参见测试报告） |
| 操作方法 | 电脑控制下全自动操作，将样品加入样品池后，自动分散搅拌，循环到检测区域，测试完毕后自动清洗。 |
| 工作电源 | AC220V ±22V 50Hz ±0.5Hz |
| 环境要求 | 使用环境应清洁，温度：5-35℃ |
| 仪器体积 | 长740mm 宽360mm 高530mm |
| 仪器升级 | 根据用户的特殊需求，在可以的情况下软件升级免费。 |

测试报告,仅供参考