三、JZ-1型粉体振实密度仪简介：

振实密度是粉体质量其中一个重要指标，振实密度测量，是指将一定量的粉体装入容器中，在一定条件下振动，直到容器中粉体体积不再减少，读出粉体的体积，然后用粉末的重量除以该体积就得到振实后的密度。

JZ-1型粉体振实密度仪，参照GB5162-2006等系列标准原理，近似美国药典、欧洲药典标准原理。由精密调速电动机、不锈钢导向架等组成，结构牢固合理，操作简单，测试数据由电脑管理，可测试粉体松装密度和振实密度。

适用领域：适用于工农业生产、科研院校及粉体相关的行业中，例如金属粉、非金属粉、电池材料、磨料、陶瓷、粉末涂料、金属粉、食品、化工等行业，是测试粉体的松装密度和振实密度的理想仪器。

仪器实物图

工作位                             取粉按钮      次数设置

基本参数：

| 振动幅度 | 50mm±0.2mm | 测试时间 | 1-30分钟（按需设置） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作位 | 3个工作位 | 测试精度 | 误差＜±1.5％。 |
| 3支量筒 | 16.6ml不锈钢量筒，内径16.25mm,深度80mm | 振动频率 | 60次/分 |
| 仪器体积 | 长450mm 宽280mm 高230mm 重约13KG |
| 工作电源： | AC220V ±22V 50Hz±0.5Hz 功率50W |

仪器特点 
1. 仪器大部分采用304不锈钢件组成，结构坚固合理，可长期连续可靠工作。操作简单方便， 测试结果准确。
2. 该仪器振动幅度大，振实效果好，尤其适用电池材料等粉体。

- 每次可同时测试3个样品，提高测试效率，方便用户使用。
4. 配置3个不锈钢样品量筒，经久耐用。

1、松装密度的测试

1）用精确的天平秤量，选取1支干净干燥的不锈钢量筒，先称出量筒重量。

- 然后将待测粉体均匀的装入量筒内，建议用漏斗匀速的将粉体流入量筒，直到装满最大刻度值。当粉体在量筒顶部形成锥体并开始溢出时，则停止加粉体，然后用平直的钢尺沿标准量筒上边缘轻轻刮去多余的粉体，轻轻的把量筒放到天平上，称出重量，求得粉体的重量。（数据需进行记录）

- 将所测数据输入软件自动计算粉体的松装密度值。

2、振实密度的测试

1）用精确的天平秤量，选取1支干净干燥的不锈钢量筒，先称出量筒重量。

2）然后将待测粉体均匀的装入量筒内，建议用漏斗匀速的将粉体流入量筒，直到装满最大刻度值。当粉体在量筒顶部形成锥体并开始溢出时，则停止加粉体，然后用平直的钢尺沿标准量筒上边缘轻轻刮去多余的粉体，轻轻的把量筒放到天平上，称出重量，求得粉体的重量。（数据需进行记录）

3）将样品量筒放到仪器工作位上，打开仪器开关，设置好振动次数，频率是固定的60次/秒，驱动杆会上下反复运动，自动带动样品量筒振动。

4）当颗粒之间的间隙趋于极限，粉体体积不再减少时，用深度尺量出粉体的体积，再将粉体体积和重量 的数据输入到电脑，由电脑计算出粉体的振实密度。

环境要求：相对湿度小于85%，无凝结现象其它要求：环境整洁无烟尘，周围没有机械
振动源或电磁干扰源。

备注：松装密度和振实密度可以测量完成后，将数据一次性输入软件进行计算。

振实密度的计算方法如下：

ρ1= m/V1

ρi：振实密度，单位为g/cm3

m：样品质量，单位为g

Vi：振实体积，单位为 cm3(mL)

附测试报告，仅供参考：